XGT7022-10S基础节支腿焊接要求

1. 焊前准备工作

1）焊接用的焊条型号为E5016（牌号J506）或E5015(牌号J507)，其直径为φ3.2或φ4；

焊接设备：J506焊条采用交直焊机，J507焊条采用直流弧焊机；

焊接电流为：φ3.2焊条焊接电流：150～170A；

φ4焊条焊接电流： 160～200A。

- 焊接方法：J506 焊条采用交流或直流反接焊接，J507 焊条采用直流反接焊接

- 2.焊接条件

地面焊接；施焊必须由具有可焊接二级焊缝资质的人员进行，还应具有可靠的安全帽、护目镜、安全带、防护手套等。

3.将基础节与固定支腿拼装好，整体吊装到钢平台上，使用经纬仪测量，基础节中心线与水平面的垂直度误差不大于 1/1000。焊接支腿底板与钢平台之间的焊缝，支腿上的所有孔采用塞焊缝焊平，焊接时采用合理工艺，焊高和焊角长度按图 2 所示要求焊接。图中[A]焊缝应符合 GB/T19418-2003《钢的弧焊接头缺陷质量分级指南》B 级焊缝要求。

图 1 固定支腿配焊示意图

- 4..焊接固定支腿加强筋板，每个小支腿上焊接8件加强筋板，4个加强筋板2和4个加强筋板3,均布在底板一周，焊接时采用合理工艺，焊高和焊角长度按图3所示要求焊接。图中[A]焊缝应符合GB/T19418-2003《钢的弧焊接头缺陷质量分级指南》B级焊缝要求。

# 图 2 固定腿底板加强筋板焊接示意图

# 图 3 加强筋板

# 图 4 加强筋板3

- 焊接完成后，清理焊道、焊渣，喷涂 2-3 层保护漆。

- 将支腿焊接位置列为定期维保项目，做好周检、月检、年检并记录。